Описание продукта

LOCTITE  3106 – это однокомпонентный тиксотропный клей, который полимеризуется под воздействием ультрафиолетового излучения и / или достаточно яркого  дневного света.

ТИПИЧНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Loctite 3106 предназначен в основном для приклеивания жёстких и мягких поливинилхлоридов к поликарбонатам там, где есть большие зазоры (до 0,25 мм) и требуется эластичность соединения. За счёт его гибкости повышается допустимая нагрузка в области стыка и усиливается поглощение вибрации.   Состав также имеет прекрасную адгезию к целому ряду материалов, который включает в себя стекло, многие пластмассы и большинство металлов.

СВОЙСТВА НЕЗАТВЕРДЕВШЕГО ПРОДУКТА

|  | Типичные |
| --- | --- |
|  | Среднее | Диапазон |
| Тип химич. соединения | Акриловый уретан |  |
| Внешний вид | Бледно-жёлтая жидкость |  |
| Плотность при 25(C | 1.08 |  |
| Вязкость при 25(C, мПа/ сек (сП) |  |  |
| Брукфильд RVT |  |  |
| Шпиндель 6 при 20 об/мин, | 5,000 |  |
| Refractive index, ND | 1.48 |  |
| Flash Point (TCC), (C | 78 |  |
| Трещины в материале, возникающие под воздействием жидкого клея |

Жидкий состав наносился на пластину из поликарбоната размером 64 мм Х 3 мм Х 13 мм, которая затем изгибается для получения различных уровней напряжений, ведущих к образованию трещин. Ниже приведено время до появления трещин.

| Образование трещин, ASTM D3929, 7 Н/мм2 | >15 минут |
| --- | --- |
| (1000 psi) |  |
| Образование трещин, ASTM D3929, 12 Н/мм2 | 13-14 минут |
| (1750 psi) |  |

ПРОЦЕСС ПОЛИМЕРИЗАЦИИ

Продукт полимеризуется под действием ультрафиолета или света достаточной яркости. Для полного его затвердевания на поверхностях, контактирующих с воздухом, необходимо УФ-излучение с длиной волн 260 нм. Скорость и глубина полимеризации зависят от яркости и времени освещения, спектрального состава излучения и светопропускания веществ, находящихся между склеиваемыми поверхностями и источником света.

ПРИМЕЧАНИЕ: приведённые интенсивности УФ-излучения были измерены при длине волн 365 нм прибором OAI 306 UV Powermeter

Время полимеризации

Время полимеризации – это время, необходимое для того, чтобы две пластины ширины 1 см из ПВХ и поликарбоната, склеенные с перекрытием 13 мм, зазором 0,5 мм и обработанные ультрафиолетом могли выдержать груз 3 кг в течение 10 с.

| ВРЕМЯ СХВАТЫВАНИЯ, с | Интенсивность УФ-излучения, мВт/см2 |
| --- | --- |
| ТИП ЛАМПЫ | 30 | 50 |
| Металлогалогенная | <5 |  |
| Fusion H & V |  | <5 |
| Fusion D |  | <5 |

Глубина полимеризации под действием УФ-лучей

Нижеприведённые графики отражают рост глубины полимеризации со временем при 30 – 100 мВт/мм2 (измерено в слое затвердевшего шарика, образованного в форме, диаметром 15 мм).

За 30 секунд с лампой V Bulb при интенсивности излучения 50 и 100 мВт/см2 достигается глубина полимеризации более 13 мм. Эффект от ртутной лампы среднего давления аналогичен эффекту от лампы Fusion H Bulb.

Тип лампы: металлогалоидная (заполненная)

Тип лампы:  Fusion D

Тип лампы:  Fusion H

ТИПИЧНЫЕ СВОЙСТВА ЗАТВЕРДЕВШЕГО СОСТАВА

(Время затвердевания 80 с, интенсивность облучения 30 мВт/см2, металлогалоидная лампа)

Физические свойства

| Предел прочности на разрыв, Н/мм2 | 19 |
| --- | --- |
| (psi) | (2,700) |
| % удлинение до разрыва, ASTM D882 | 250 |
| Модуль упругости, ASTM D882, Н/мм2 | 255 |
| (psi) | (37,000) |
| Твёрдость (Шор D): | 53 |
| Влагопоглощение, ASTM D570, за 2 ч в кипящей воде, % | 3.18 |
| Коэффициент преломления, ND | 1.5027 |

| Электрические свойства | Постоянная | Потери |
| --- | --- | --- |
| Диэлектрическая постоянная и потери, ASTM D150 при 100 Гц | 5.171 | 0.0413 |
| при 1 кГц | 5.007 | 0.0204 |
| при 1 МГц | 4.612 | 0.0393 |
| Объёмное сопротивление, ASTM D149, (/см | 7.7 x 1014 |
| Поверхностное сопротивление, ASTM D149, ( | 9.2 x 1014 |
| Диэлектрическая прочность, ASTM D257, кВ/мм | 27 |

ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАТВЕРДЕВШЕГО МАТЕРИАЛА

Прочность на сдвиг при растяжении проверялась при зазоре 0,5 мм в соответствии с правилами ASTM D3136 на поликарбонат. Образец склеивался в течение 80 с при интенсивности облучения 30 мВт/см2 с использованием металлогалоидной лампы.

| Начальная прочность, Н/мм2, | 5 |
| --- | --- |
| (psi) | (750)1 |

Сопротивляемость внешним факторам

Методика испытаний:   ASTM D3136

Материал:	          Поликарбонат, зазор 0,5 мм

Полимеризация:           80 с, интенсивность облучения 30   мВт/см2 , металлогалоидная лампа

| Среда | Темп. % от начальной прочности |
| --- | --- |
|  |  | 2 ч | 24 ч | 170 ч |
| Кипящая вода |  | 1001 |  |  |
| Вода | 49(C | 1001 |  |  |
| Вода | 87(C | 1001 |  |  |
| Изопропан | Комн. |  | 95 |  |
| Влажность | 38(C |  |  | 1001 |

Температурное старение на поликарбонате

|  | Темп. | 170 ч | 340 ч |
| --- | --- | --- | --- |
| Склеенный поликарбонат | 71(C | 1001 | 1001 |
| Склеенный поликарбонат | 93(C | 1001 | 1001 |
| 1 Повреждение поликарбоната |  |  |  |

Общая информация

Этот продукт не рекомендуется применять в системах с чистым кислородом и/или с большим содержанием кислорода. Его также не следует использовать в качестве уплотнителя для хлора или других сильных окислителей.

За информацией по безопасной работе с данным продуктом обращайтесь к информационному бюллетеню по безопасности (MSDS)

Применение

Этот продукт чувствителен к воздействию ультрафиолета. При хранении и использовании следует свести к минимуму действие на него солнечного и искусственного света, а также УФ-лучей. Его следует наносить оборудованием с чёрными подающими трубками. Для максимальной  прочности соединения склеиваемые поверхности должны быть чистыми и обезжиренными. Скорость затвердевания под действием ультрафиолета зависит от мощности лампы и расстояния до неё, а также от требуемой глубины полимеризации, зазора и светопропускания веществ, находящихся на пути УФ-лучей.

Минимальная рекомендуемая интенсивность излучения для полимеризации в шве 5 мВт/см2 (измерено в шве), причём длительность облучения должна превышать время схватывания при той же интенсивности в 4 – 5 раз. Для полимеризации на открытых поверхностях необходима более высокая интенсивность излучения (не менее 100 мВт/см2). Для чувствительных к нагреву веществ, таких как термопластмассы, следует обеспечить охлаждение.

Кристаллические и полукристаллические термопластмассы следует протестировать на возможность разрушения при контакте с жидким клеем. Лишний состав можно удалить при помощи органического растворителя. Склеенные участки необходимо охладить прежде чем давать на них какую-либо рабочую нагрузку.

Хранение

Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях при температуре 8 - 28(C  (46(F - 82(F), если иное не указано на упаковке. Оптимальным температурным режимом хранения является нижняя половина вышеуказанного интервала.

Для предотвращения порчи неиспользованного продукта не выливайте его обратно в оригинальную упаковку. Более подробную информацию по хранению можно получить в региональном представительстве фирмы Локтайт.

Погрешность  данных

Вышеуказанные цифровые данные рассматриваются как типовые, отклонение от которых может достигать (2 %. Эти данные получены при проведении испытаний и периодически проверяются.

Примечание

Содержащиеся данные носят исключительно информативный характер, однако соответствуют реальным свойствам продукта. Локтайт не несет ответственности за результаты, полученные другими организациями, поскольку не имеет возможности контроля за проведением таких испытаний. При использовании продукта всю ответственность за качество его работы и безопасность труда при производственных процессах несет потребитель.

При рассмотрении гарантийных случаев изделий, для производства которых применяется продукт, Локтайт не несет никакой ответственности, включая моральные и иные убытки, связанные с качеством произведенного изделия. Локтайт рекомендует производителям при внедрении продукта в технологический процесс проводить необходимые испытания, руководствуясь вышеуказанными данными. Продукт может быть защищен одним или более американским или иным иностранным патентом или запатентованными применениями.