ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

ЛОКТАЙТ® 401 - быстро полимеризующийся, однокомпонентный цианоакрилатный клей низкой вязкости, предназначенный для соединения трудносклеиваемых материалов. Влажность на поверхности в меньшей степени влияет на скорость полимеризации этого клея по сравнению с другими типами цианоакрилатных клеев.

ТИПИЧНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Быстрое склеивание различных металлов, пластмасс и эластомеров. Клей хорошо соединяет пористые материалы и абсорбенты, такие как, дерево, бумагу, кожу или ткань.

СВОЙСТВА НЕПОЛИМЕРИЗОВАННОГО МАТЕРИАЛА

|  | Значение | Диапазон |
| --- | --- | --- |
| Тип химического соединения | этил цианоакрилат |  |
| Внешний вид | прозрачная бесцветная жидкость |  |
| Удельный вес, 25C | 1,1 |  |
| Вязкость, мПа/сек (сП), 25єС |  |  |
| по Брукфильду |  |  |
| шпиндель 1, 30 об/мин | 110 | 90 - 140 |
| Температура вспышки (СОС), C | >93 |  |

ХАРАКТЕРИСТИКА ТИПИЧНОГО ОТВЕРЖДЕНИЯ

При обычных условиях влажность на поверхности соединяемых материала инициирует процесс полимеризации. Хотя функциональная прочность достигается довольно быстро, процесс полимеризации идет, по меньшей мере, 24 ч., до того момента, когда соединение наберет полную химическую стойкость и стойкость к растворителям.

Скорость отверждения в зависимости от соединяемых материалов

Скорость полимеризации зависит от соединяемых материалов. Таблица ниже показывает время схватывания различных материалов при температуре 22єС и относительной влажности воздуха 50%. Этот показатель определяется как время достижения прочности на сдвиг в 0,1 Н/мм2 при испытании на образцах согласно ASTM D1002.

| Материал | Время схватывания, сек |
| --- | --- |
| Сталь (обезжиренная) | 5 - 20 |
| Алюминий | 2 - 10 |
| Дихромат цинка | 10 - 20 |
| Неопрен | <5 |
| Нитрильная резина | <5 |
| ABS | 2 - 10 |
| Поливинилхлорид | 2 - 10 |
| Поликарбонат | 10 - 40 |
| Фенольные материалы | 2 - 10 |
| Дерево (Бальза) | 2 - 5 |
| Дерево (Дуб) | 90 - 180 |
| ДСП | 30 - 90 |
| Ткань | 2 - 20 |
| Кожа | 5 - 15 |
| Бумага | 1 - 10 |

Скорость полимеризации в зависимости от зазора

Скорость полимеризации зависит от зазора между соединяемыми материалами. Чем меньше зазор, тем выше скорость полимеризации. Увеличение зазора приводит к увеличению времени полимеризации.

Скорость отверждения в зависимости от влажности

Скорость полимеризации зависит от относительной  влажности окружающей среды.  График показывает время набора прочности на растяжение при склеивании нитрильной резины Buna N (бутадиенакрилонитрильный) в зависимости от влажности.

60%RH

40%RH

20%RH

% от полной прочности

Время полимеризации, секунд

100

75

50

25

0

60

50

40

30

20

10

0

Скорость отверждения в зависимости от активатора

Для ускорения полимеризации, при больших зазорах или низкой влажности применяется активатор поверхности.  Следует принять во внимание, что применение активатора может привести к снижению окончательной прочности  соединения, вследствие чего рекомендуется провести предварительные испытания.

ТИПИЧНЫЕ СВОЙСТВА ПОЛИМЕРИЗОВАННОГО МАТЕРИАЛА

Физические свойства

| Коэффициент теплового расширения, ASTM D696, K-1 | 80 x 10-6 |
| --- | --- |
| Коэффициент теплопроводности, ASTM C177, Вт/м-1 K-1 | 0,1 |
| Температура стеклования, ASTM E228, °C | 120 |

Электрические свойства

|  | проницаемость | потери |
| --- | --- | --- |
| Диэлектрическая проницаемость и потери, 25єС, ASTM D150, |  |  |
| 100Гц | 2,75 | <0,02 |
| 1кГц | 2,75 | <0,02 |
| 10кГц | 2,75 | <0,02 |
| Объемное удельное сопротивление, ASTM D257, /см |  | 1 x 1016 |
| Поверхностное удельное сопротивление, ASTM D257, |  | 1 x 1016 |
| Электрическая прочность, ASTM D149, кВ/мм |  | 25 |

ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЛИМЕРИЗОВАННОГО МАТЕРИАЛА

Отверждение в течение 24 часов при 22°C.

|  | Значение | Диапазон |
| --- | --- | --- |
| Предел прочности на сдвиг, ASTM D1002, DIN 53283 |  |  |
| Сталь с пескоструйной обработкой, Н/мм2 | 22 | 18 - 26 |
| Протравленный алюминий, Н/мм2 | 15 | 11 - 19 |
| Дихромат цинка, Н/мм2 | 7 | 4 - 10 |
| ABS, Н/мм2 | 13 | 6 - 20 |
| ПВХ, Н/мм2 | 13 | 6 - 20 |
| Поликарбонат, Н/мм2 | 12,5 | 5 - 20 |
| Фенол, Н/мм2 | 10 | 5 - 15 |
| Неопреновая резина, Н/мм2 | 10 | 5 - 15 |
| Нитрильная резина, Н/мм2 | 10 | 5 - 15 |
| Предел прочности на растяжение, ASTM D2095, DIN53282 |  |  |
| Сталь с пескоструйной обработкой, Н/мм2 | 18,5 | 12 - 25 |
| Резина Buna N, Н/мм2 | 10 | 5 - 15 |

ТИПИЧНАЯ СТОЙКОСТЬ К ВОЗДЕЙСТВИЮ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

| Методика испытаний: | Прочность на сдвиг ASTM D1002/DIN EN 1465 |
| --- | --- |
| Основа: | Мягкая сталь с пескоструйной обработкой |
| Процесс полимеризации: | 1 неделя при 22C |

Термостойкость

Испытание при температуре.

% от начальной прочности пропрочности

Температура, °C

100

75

50

25

0

150

100

50

0

Термостарение

Старение при указанной температуре. Испытание при 22°C.

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

0

25

50

75

100

125

Часов

% от начальной прочности

80°C

100°C

Стойкость к химическому воздействию и растворителям

Старение при указанной температуре. Испытание при 22°C.

| Агрессивная жидкость | Темп. | % от начальной прочности после |
| --- | --- | --- |
|  |  | 100 ч | 500 ч | 1000 ч |
| Моторное масло | 40C | 95 | 95 | 95 |
| Этилированный бензин | 22C | 100 | 100 | 100 |
| Этанол | 22C | 100 | 100 | 100 |
| Изопропанол | 22C | 100 | 100 | 100 |
| Фреон TA | 22C | 100 | 100 | 100 |
| Относительная влажность 95% | 40°C | 70 | 50 | 40 |
| Влажность 95% (поликарбонат) | 40°C | 100 | 100 | 100 |

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Данный продукт не рекомендуется использовать в системах с чистым кислородом и/или богатых кислородом. Его не следует выбирать в качестве герметика для хлора и других окислителей.

Для информации по обращению с продуктом смотрите Карту безопасности материала (MSDS).

Применение

Для получения наилучших результатов склеиваемые поверхности должны быть чистыми и обезжиренными. Этот продукт лучше всего применять при склеивании деталей с небольшим зазором (0,05мм). Излишки клея можно удалить растворителем Локтайт, нитрометаном или ацетоном.

Хранение

Продукт должен храниться с прохладном, сухом месте в закрытых контейнерах при температуре от 8C до 21C, если не указано другое. Оптимальная температура для хранения цианоакрилатных продуктов при хранении в холодильнике: от 2C до 8C. После хранения в холодильнике продукт следует довести до комнатной температуры перед открытием и применением. Для предотвращения загрязнения неиспользованного продукта, не возвращайте какой-либо материал в первоначальный контейнер. Для получения более подробной информации свяжитесь с вашим местным Техническим сервисным центром.

Диапазон значений

Данные, содержащиеся в данной спецификации можно считать типичными значениями и диапазонами (с отклонением ± 2). Значения основаны на результатах испытаний и регулярно проверяются.

Замечания

Данные, содержащиеся в данном листе, предназначены только для информации и считаются правильными. Мы не можем взять на себя ответственность за результаты, полученные другими организациями, чьи методики мы не контролируем. Ответственностью клиента является   определение пригодности любых методов производства  упомянутых здесь и использование таких мер предосторожности, которые могут оказаться необходимыми для защиты собственности и персонала от любой опасности, которая может возникнуть  при обращении и использовании этих методов. В свете вышесказанного, корпорация Локтайт отклоняет все гарантии по пригодности продукции для продажи или пригодности для какой либо особой цели,  которая возникает из факта продажи или использования продукции корпорации Локтайт. Корпорация  Локтайт отклоняет любую ответственность за косвенные или случайные убытки любого вида, включая упущенную прибыль. Описание в данном листе различных процессов или составов, не следует считать свидетельством того, что они не защищены чьими-либо патентами или лицензиями корпорации Локтайт, относительно таких процессов и составов. Мы рекомендуем испытывать нашу продукцию, перед многократным использованием, а данные, приведенные здесь использовать в качестве руководства. На этот продукт может быть один или более патентов или заявок на патент.