# ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

LOCTITE® 5920 «медный силиконовый продукт для изготовления прокладок с высокими характеристиками, полимеризующийся при комнатой температуре» – однокомпонентная, полимеризующийся при комнатой температуре, силиконовая тиксотропная паста используемая в тех случаях когда требуется низкая летучесть, например, в двигателях General Motors оборудованных кислородными датчиками. Термостойкость до 350(С.

ПРИМЕНЕНИЕ

Данный продукт используется для заполнения углублений и дефектов поверхности для обеспечения хорошей герметичности. Хорошая адгезия к металлу, стеклу, натуральным и синтетическим волокнам, дереву, керамике, другим силиконам, окрашенным поверхностям и многим пластмассам. Продукт 5920 может использоваться во всех узлах, для которых производители двигателей рекомендуют полимеризацию при комнатной температуре (RTV). Еще одна область применения – электроизоляция.

Одобрения

Этот продукт соответствует спецификации General Motors по летучести силикона.

# Свойства неотвержденного продукта

Типичные значения

Химический тип	Оксим силикона

Внешний вид 	Медная металлическая паста

Удельная плотность, 25(С	1,05

Вязкость, 25(С	Тиксотропная паста

Скорость экструзии гм/мин:		Минимум 275

(сопло 3 мм, 6 бар, 25(С)

Точка вспышки,ºС			>93

ТИПИЧНЫЕ СВОЙСТВА ПОЛИМЕРИЗОВАННОГО МАТЕРИАЛА

Физические свойства

| Коэффициент термального расширения, ASTM D696, K-1 | 0,1 |
| --- | --- |
| Коэффициент теплопроводности, ASTM C177, Вт/м-1 K-1 | 0,21 |
| Удельная теплоемкость, кДж/кг-1 K-1 | 0,3 |
| Твердость, ASTM D2240, Шор A: | 31 |
| Время отверждения до отлипа, мин | 60 |
| Время полной полимеризации, ч | 24 |

Характеристики полимеризованного продукта

(Через 14 дней, при 23±2°C, 60±5% относительной влажности воздуха в зазоре 0,5 мм).

|  | Типичное значение |
| --- | --- |
| Прочность на разрыв, ASTM D412, Н/мм2: | 1,9 |
| Удлинение до разрыва, %, ASTM D412: | 355 |

ТИПИЧНАЯ СТОЙКОСТЬ К ВОЗДЕЙСТВИЮ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

# Термостарение

% от прочности на разрыв – ASTM D412.

Старение при указанной температуре. Испытание при 22(С.

% от твердости по Шору A - ASTM D2240

Старение при указанной температуре. Испытание при 22(С.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Этот продукт не рекомендуется использовать в системах с чистым кислородом и/или богатых кислородом. Его не следует выбирать в качестве герметика для хлора и других окислителей.

Для информации по обращению с продуктом смотрите Карту безопасности материала (MSDS).

# Указания по применению

Очистить сопрягаемые поверхности для удаления масла и старой прокладки.

Внимание:	Не применяйте для очистки деталей нефтяные очистители, такие как спирты, керосин или бензин, так как они оставляют после себя маслянистую пленку.

Нанести непрерывный буртик продукта 5920 вокруг всех отверстий и по периметру сопрягаемых деталей. Соберите узел пока герметик влажный. Вставьте и затяните болты.

Герметик становится сухим на ощупь меньше чем через час,  и полимеризуется на глубину в 6 мм в течение 24 часов.

# Хранение

Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях при температуре 8(С - 28(C, если другого не указано на упаковке. Оптимальной температурой хранения является нижняя половина вышеуказанного температурного интервала. Для предотвращения порчи неиспользованного продукта не возвращайте его обратно в оригинальную упаковку. Более подробную информацию по хранению можно получить в региональном представительстве фирмы Локтайт

Диапазон значений

Данные, содержащиеся в данной спецификации можно считать типичными значениями и диапазонами (с отклонением ± 2). Значения основаны на результатах испытаний и регулярно проверяются.

Замечания

Данные, содержащиеся в данном листе, предназначены только для информации и считаются правильными. Мы не можем взять на себя ответственность за результаты, полученные другими организациями, чьи методики мы не контролируем. Ответственностью клиента является   определение пригодности любых методов производства  упомянутых здесь и использование таких мер предосторожности, которые могут оказаться необходимыми для защиты собственности и персонала от любой опасности, которая может возникнуть  при обращении и использовании этих методов. В свете вышесказанного, корпорация Локтайт отклоняет все гарантии по пригодности продукции для продажи или пригодности для какой либо особой цели,  которая возникает из факта продажи или использования продукции корпорации Локтайт. Корпорация  Локтайт отклоняет любую ответственность за косвенные или случайные убытки любого вида, включая упущенную прибыль. Описание в данном листе различных процессов или составов, не следует считать свидетельством того, что они не защищены чьими-либо патентами или лицензиями корпорации Локтайт, относительно таких процессов и составов. Мы рекомендуем испытывать нашу продукцию, перед многократным использованием, а данные, приведенные здесь использовать в качестве руководства. На этот продукт может быть один или более патентов США или других стран или заявок на патенты.

ВНИМАНИЕ: ПРОДУКТ НЕЛЬЗЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ В ТЕХ УЗЛАХ, ГДЕ ГЕРМЕТИК БУДЕТ В ПОСТОЯННОМ КОНТАКТЕ С БЕНЗИНОМ. НЕ ДЛЯ ПРОКЛАДКИ ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ.

# Text boxes

24

168

500

2000

0

25

75

Часов

% от начальной прочности,

комн. температура

250°C

316°C

125

100

150

0

336

1000

50

24

168

500

2000

0

100

125

Часов

% от начальной твердости,

комн. температура

175

150

200

75

225

250

275

300

325

350

336

1000

316°C

250°C