Описание продукта

Продукт Локтайт 7044 – безводный, не содержащий CFC растворитель, предназначенный для очистки поверхности труб из поливинилхлорида и ABS перед нанесением на них клея Локтайт 5004.

Типичные области применения

Продукт применяется для очистки от жира, грязи и смазок пластиковых труб и фитингов непосредственно перед их сборкой.

Свойства продукта

|  | Значение |
| --- | --- |
| Тип химич. Соединения | ацетон и метилэтиленгликоль |
| Цвет | бесцветная жидкость |
| Плотность при Т 25(C | 0,80 |
| Вязкостьy при Т 25(C, mPa.s (cP) | 1,0 |
| Точка вспышки (TCC), (C | -16 |

Совместимость

Локтайт 7044 совместим с поливинилхлоридом, ультра поливинилхлоридом (uPVC) и ABS.

Интенсивность испарения

При использовании продукта согласно рекомендациям, поверхность высыхает через 30 сек.

Общая информация

Информацию по безопасному обращению с этим продуктом можно получить в таблице данных по безопасности материала (MSDS).

Указания по применению

- Очиститель должен быть распылен на чистую тряпку или салфетку, которыми затем обрабатываются соединяемые поверхности. Следует использовать чистые тряпку или салфетку при каждом применении продукта.

- После использования продукта следует оставить соединяемые поверхности на 30 сек. перед нанесением клея.

## Хранение

Продукт необходимо хранить в сухом прохладном месте в закрытых емкостях при температуре 8 - 28(C  (46(F to 82(F) если другого не указано на упаковке. Оптимальной температурой хранения является нижняя половина вышеуказанного температурного интервала. Для предотвращения порчи неиспользованного продукта не выливайте его обратно в оригинальную упаковку. Более подробную информацию по хранению можно получить в региональном представительстве фирмы Локтайт.

Данный продукт классифицирован как высоко пожароопасный. Его следует хранить согласно соответствующим правилам. Хранить вдали от источников возгорания и окислителей.

Примечание

Содержащиеся данные носят исключительно информативный характер, однако соответствуют реальным свойствам продукта. Локтайт не несет ответственности за результаты, полученные другими организациями, поскольку не имеет возможности контроля за проведением таких испытаний. При использовании продукта всю ответственность за качество его работы и безопасность труда при производственных процессах несет потребитель. При рассмотрении гарантийных случаев изделий, для производства которых применяется продукт, Локтайт не несет никакой ответственности, включая моральные и иные убытки, связанные с качеством произведенного изделия. Локтайт рекомендует производителям при внедрении продукта в технологический процесс проводить необходимые испытания, руководствуясь вышеуказанными данными. Продукт может быть защищен одним или более американским или иным иностранным патентом или запатентованными применениями.