Описание продукта:

Loctite 7205 (серый) и 7206 (черный) Биг Фут для работы в тяжелых эксплуатационных условиях, представляет собой эпоксидный материал для нанесения нескользящего покрытия на полы и настилы. Предназначен для применения в зонах интенсивного пешеходного или же незначительного автомобильного движения. Используется в диапазоне эксплуатационных температур от –29оС до +60оС (преимущественно в сухом состоянии). Этот безопасный материал с высокими рабочими характеристиками можно легко и быстро наносить, причем он обеспечивает оптимальное сцепление с бетонными, металлическими и деревянными поверхностями.

Спецификация:

Отвечает требованиям, предъявляемым к материалам, наносимым контактным методом на технические средства, регулируемые  USDA.

Преимущества:

Сокращает количество несчастных случаев (подскальзываний и падений) на рабочем месте;

Стоек к воздействию бензина, масел, кислот, щелочей и алифатических растворителей.

Легко наносится в один прием валиком или мастерком;

Отличные свойства адгезии – обеспечивает прочное сцепление со сталью, литейным чугуном, нержавеющей сталью, бетоном, деревом, а также с чистой и потертой бронзой, медью и алюминием;

В затвердевшем состоянии сдерживает распространение огня.

Типичные области применения:

Нескользящий отделочный материал для бетонных и стальных аппарелей, пешеходных переходов, раздевалок, погрузочных доков, морских сооружений, машинных отделений, сборочных цехов, а также лестниц.

| Свойства неотвержденного смешанного продукта: |
| --- |
| Характеристики | Типичные значения |
| Внешний вид | Густая черная или серая жидкость |
| Содержание летучих органических жидкостей (V.O.C.), кг на литр | 0,34 |
| Объем твердых веществ, % | 61 |
| Удельный вес | 1,67 |
| Расход | 4,7 м2 на комплект (6,5 л) |

| Полимеризация продукта: |
| --- |
| (Если не приведено иного, t = 25oC) |  |
| * Время жизни после приготовления мин. | 12 |
| Время полимеризации час. | 48 |

* Температура и густота нанесения влияют на

время высыхания. Если температура ниже 10оС,

время отвердения существенно возрастает,

тогда как температура свыше 27оС приводит

к сокращению этого периода. Чем толще

нанесенный слой, тем продолжительнее

время высыхания.

| ТИПИЧНЫЕ СВОЙСТВА ВЫДЕРЖАННОГО МАТЕРИАЛА: |
| --- |
| Физические характеристики | Типичные значения |
| (Если не приведено иного, t = 25oC) |  |
| Коэффициент трения, ASTM F609, в сухом состоянии | 1,17 |
| То же, во влажном состоянии | 1,0 |

указания по применению:

Подготовка поверхности:

Продукт 7205 или 7206 может наноситься

на любую чистую и сухую поверхность.

Ниже приводятся рекомендуемые методы

их очистки:

Бетон:

Устранить любые пленки краски и свободные

частицы (предпочтительно путем пескоструйной обработки). Устраните с поверхности также масло, смазку, грязь, воск или же прочие загрязняющие субстанции путем растворения их очистными/обезжиривающими средствами на водной основе. После этого тщательно промойте ее чистой водой и высушите. Гладким или глазированным поверхностям следует придать шероховатость. Новый бетон перед нанесением покрытия необходимо выдерживать в течении по крайней мере 30 дней. Обработайте поверхность грунтом-герметиком 7217, после чего приступайте

к нанесению материала 7205 или 7206.

Металл:

Устраните любую краску, ржавчину или окалину (предпочтительно путем пескоструйной обработки). Устраните с поверхности также масло, смазку, грязь, воск или же прочие загрязняющие субстанции путем растворения их очистными/обезжиривающими средствами на водной основе. После этого

тщательно промойте ее чистой водой и высушите. Обработайте поверхность грунтом по металлу 7214, после чего приступайте к нанесению материала

7205 или 7206.

Смешивание:

Тщательно перемешайте содержимое банки в механическом миксере, используя для этого соответствующую мешалку и отскабливая материал с боков и дна банки до тех пор, пока материал не приобретет однородный цвет и внешний вид.

Нанесение:

Продукт 7205 или 7206 может наноситься при температуре поверхности в диапазоне от 10оС до

54оС. Если температура поверхности выше или

ниже этого предела, нанесение материала произ-

водить не рекомендуется. Готовый продукт можно наносить валиком или лопаткой (мастерком).

Валик:

Имея неровный профиль с бугорками, обеспечивает превосходные противоскользящие характеристики продукта.Применяйте валик из фенопласта. Важно, чтобы профиль валика захватывал бы максимальное количество продукта. Если этого не будет, то нанесенное покрытие может во влажном состоянии сойти.

Налейте на поверхность полосу материала размерами приблизительно 600 х 150 мм. Прилагая умеренное давление, раскатывайте его движениями валика к

себе. Не следует прокатывать валик слишком много раз, или же слишком сильно на него давить. Следи-

те, чтобы материал не скапливался бы слишком

толстым слоем вдоль сварных швов (катайте валик

не вдоль таких швов, а через них). Если нанесен слишком толстый слой, то материал может

затвердеть не полностью.

Более высокая температура сокращает время высыхания, тогда как пониженная температура и высокая относительная влажность удлиняют этот период. Если материал наносится на открытом

воздухе, то его следует защищать от дождя на протяжении по меньшей мере 12-24 часов после нанесения. В ходе окончательного отвердения предохраняйте покрытие от значительного или продолжительного воздействия воды, масел или химикатов в течение 5-7 дней.

Мастерок:

Обеспечивает превосходные противоскользящие характеристики продукта с шероховатой, текстурированной поверхностью

Применяйте для этой цели гибкую штукатурную отделочную лопатку (мастерок) размерами приблизительно 100 х 300 мм. Края ее должны быть гладкими и не зазубренными.

Налейте на поверхность полосу материала размерами приблизительно 600 х 150 мм.

Держите мастерок под углом 45о к поверхности

и распределяйте материал “движением веника”;

при обратном движении сохраняйте указанный угол. Материал следует распределять по направлению к себе. Материал в углы наносится прямыми бросками. Чтобы избежать нанесе-

ния слишком толстого слоя материала, водите мастерком через сварные швы.

Обработка поверхности:

Для обеспечения максимального противоскользящего эффекта поверхность материала должна быть чистой. Для этого мы рекомендуем прибегать к следующей процедуре очистки:

Применяйте универсальные биологически активные очистные/обезжиривающие средства.

Продрайте поверхность щетинной щеткой с длинной рукояткой, или же машиной для очистки полов.

Промойте ее чистой водой и высушите. Посторонние материалы, такие, как жевательная резинка, должны удаляться скребками или шпателем, после чего продолжайте следовать описываемой процедуре.

Хотя данное нескользящее покрытие исключительно прочно, оно все же не вечно и требует время от времени подновления, особен-

но в зонах интенсивного дорожного движения. Новый слой материала наносится поверх старого. При повторном нанесении следуйте приведен-

ным выше инструкциям по подготовке поверхности, смешиванию и нанесению.

## ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Настоящий продукт не рекомендуется к использованию в чисто кислородных, и/или системах, содержащих много кислорода. Его не следует выбирать в качестве герметика, взаимодействующего с хлором, или же про-

чими сильными окислителями.

За информацией по безопасному обращению с

этим продуктом обращайтесь к Указаниям по безопасности материалов (MSDS).

Хранение:

В идеальном случае продукт должен храниться в прохладном, сухом месте в закрытых емкостях и при температуре (если на этикетке не приводится

других данных) от 8оС до 28оС. Оптимальные условия хранения обеспечиваются в нижней половине указанного температурного диапазона.

Чтобы предотвратить загрязнение неиспользованного продукта, не следует возвращать его в первоначальную емкость. За дополнительной информацией по конкретным срокам хранения обращайтесь в ваш местный Сервисный центр.

Погрешность данных:

Содержащиеся в настоящем описании данные могут быть представлены в качестве типичных величин и/или их диапазона. Указанные величины основаны на данных фактических испытаний и периодически выверяются.

## Примечание:

Содержащиеся в настоящем описании данные представляются исключительно в информаци-

онных целях, и полагаются надежными. Мы не принимаем на себя ответственности за результа-

ты, полученные другими лицами, чьи методы мы не в состоянии контролировать. Ответственность за определение пригодности для целей пользователя любых роизводственных методов/приемов, упомянутых в настоящем описании,

несет сам пользователь; равным образом, он отвечает также за принятие таких мер предосторожности, которые могут быть рекомендованы в целях обеспечения защиты собственности и безопасности людей от любых рисков, с кото-

рыми может быть сопряжено обращение с и

пользование данным продуктом.