Описание продукта

LOCTITE® 7061 – однокомпонентный, не содержащий хлорфторуглерод поверхностный активатор на основе растворителя. Этот активатор активизирует полимеризациюакриловых клеев Локтайт (MULTIBOND 329 и MULTIBOND 330). Продукт является огнеопасным.

Типичные области применения

Локтайт 7386 является общецелевым активатором, используемым для активизации полимеризации акриловых клеев Локтайт (в особ. MULTIBOND 329 и MULTIBOND 330). Этот активатор может использоваться как альтернатива активатору Локтайт 738.

Свойства

|  | Типичные значения | Интервал |
| --- | --- | --- |
| Тип химического соединения | Органический катализатор на основе модифицированной меди |
|  | Растворитель | гептан / изопропанол* |
|  | Внешний вид | темно желтый |
|  | Удельный вес, 25(C | 0.8 |
|  | Вязкость , 20°C, мПас. (cP) |
| 1 to 2 |
| Точка вспышки (закрытая чашка), °C | - 4 (огнеопасно) |
|  | Давление пара, 20( C мбар | 45 |
|  | Срок хранения @ 20 ( C, м-цов | 12 |
|  | Токсичность | нет токсического воздействия |
|  | TLV, (ACGIH), ppm: | 600 |
|  | Время действия на поверхности, часы | 24 |
|  | * гептан / изопропанол - безопасный для окружающей среды растворитель; имеет нулевой озоноразрушающий потенциал; соответствует немецкому стандарту WGK, категория 0. |

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Время и прочность полимеризации с использованием активатора 7386 зависят от применяемого клея, типа и чистоты клеевой поверхности, а также наноситься ли активатор на одну или обе поверхности.

Указание по применению

Поверхностная активизация

1.	Большинство поверхностей могут быть обработаны активатором без предварительной обработки. Однако в случае загрязнения (напр. нестойкие к окислению поверхности или избыток масла на них) скорость полимеризации и ее прочность могут снизится. Для достижения максимальной прочности предварительно очистите поверхности с помощью очистителей Локтайт.

Нанесите активатор кистью на одну из поверхностей (на другую должен быть нанесен клей).

При наличии больших зазоров (> 0.4 мм) или в случае, когда необходима высокая скорость полимеризации, обработайте обе поверхности.

Активатор не высыхает и остается активным в течении 6 часов. Соедините поверхности в течении этого времени.

При нанесении клея на активированную поверхность, соединение должно быть собрано (соединено) как можно быстрее (в теч. 15 сек)

Укрепите сборку и подождите пока поверхности соединятся.

Закройте крышку активатора.

Меры безопасности

Работа  с продуктом должна производиться в соответствии с общими правилами применения легковоспламеняемых веществ. Например, необходимо избегать контакта активатора или его паров с открытым пламенем или с электрическими устройствами, не имеющими специальной защиты.

Обрабатывающий раствор может воздействовать на пластмассу или др. поверхности. Перед использованием следует проверить все поверхности на совместимость.

Избегать попадания на кожу.

Использовать только в хорошо проветриваемых помещениях.

При работе с активатором не курить.

НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ АКТИВАТОР И КЛЕЙ НЕ ДОЛЖНЫ СМЕШИВАТЬСЯ НЕПОСРЕДСТВЕННО КАК ЖИДКОСТИ.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Информацию по безопасности данного продукта можно получить в справочнике по безопасности (MSDS).

Хранение

Данный активатор относится к разряду легковоспламеняющихся средств и должен храниться соответствующим способом и в соответствии с правилами техники безопасности. Не храните близко от окислителей или горючих материалов.

Продукт должен храниться в холодном, сухом месте в закрытых емкостях при температуре от 8(C до 28(C (46(F to 82(F), если на упаковке отсутствуют какие-либо иные рекомендации. Активатор является светочувствительным препаратом и, когда не используется, должен храниться в темном месте. Продукт сохраняет свои свойства (в неоткрытом состоянии и при указанных выше условиях) как минимум в течении 12 м-цов.

Более подробную информацию по хранению продукта можно получить в вашем местном Техническом Сервисном Центре.

Примечание

Содержащиеся здесь данные носят исключительно информационный, но вполне достоверный характер. Мы не несем ответственности за результаты, полученные другими организациями, чьи испытания мы не имеем возможности проконтролировать. Пользователю предоставляется возможность самому определить пригодность клея для личных целей любым способом, указанным здесь, и выбрать меры предосторожности, которые могут быть рекомендованы для защиты имущества и личной безопасности против любых рисков, которые могут повлечь за собой применение и использование данного продукта. В свете упомянутого, Корпорация Loctite специально снимает с себя всю оговоренную или предполагаемую ответственность, включая коммерческие гарантии или непригодность для особых целей, являющихся результатом продажи или использования продукции Корпорации Loctite. Корпорация Loctite специально снимает с себя всю ответственность за основные или побочные убытки любого рода, включая упущенную прибыль. Обсуждение здесь различных процессов или химсоставов не должно интерпретироваться как представление о том, что они не запатентованы другими или не лицензированы Корпорацией Loctite, которые могут охватывать такое производство или таки химсоставы. Мы рекомендуем каждому предполагаемому пользователю проводить испытания до начала применения, используя эти данные в качестве инструкции. Данный продукт может быть защищен одним или более американскими или иностранными патентами или запатентованными применениями.