Высокотемпературное масло для смазки цепей

ОПИСАНИЕ

Loctite product 8010 - высокотемпературное масло для смазки цепей. За счет своих антиокислительных свойств смазочное масло позволяет продлить срок службы механических деталей.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Материал используется для смазки открытых механизмов, транспортеров и цепей, эксплуатируемых при повышенных температурах до 250(С.

СЕРТИФИКАЦИЯ

Материал сертифицирован для областей применения, допускающих случайный контакт с пищевыми продуктами согласно требованиям CNERNA 1992 (Франция)

Материал подвержен биологическому распаду согласно CE-CL-33-T-82.

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Наносить, по возможности, на чистые поверхности. Для обезжиривания деталей можно использовать растворители Loctite 7063 или 7070. Если старую смазку удалить не удается, необходимо проверить совместимость прежних смазочных материалов с вновь наносимой смазкой.

НЕ следует смазывать механизмы непосредственно во время транспортировки пищевых продуктов.

СВОЙСТВА МАТЕРИАЛА

| Основа | Синтетическое масло |
| --- | --- |
| Цвет | бесцветное |
| Запах | легкий |

Плотность при 25(C, г/мл, по

NFT 60 101/ISO 3675/

| DIN 51 757 | 1 |
| --- | --- |

Вязкость, ммл/с, по

NFT 60 100/ISO 3104.3105

DIN 51 562

при 20(C

при 40(C

при 100(C

310

87

10

Температура вспышки, (C

| по NFT 60 118/DIN/ISO 2592 | 273 |
| --- | --- |

Температура застывания, (C

по NFT 60 105/DIN/ISO 3016

-36

| ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |
| --- |
|  | Испытание под нагрузкой - 4 шарика по IP 239/NFE 48 617/ DIN 51 359-5 Нагрузка, Н |

1 260

Рекомендуемый диапазон рабочих температур, (C

-30 to +250(C