Смазочно-охлаждающая жидкость

ОПИСАНИЕ

Loctite 8030 – универсальная смазочно-охлаждающая жидкость (аэрозоль), облегчающая технологическую обработку. При ее использовании повышается скорость резания, улучшается качество готовой поверхности и увеличивается срок службы инструмента.

ПРИМЕНЕНИЕ

Смазка – снижение износа при сверлении и других технологических процессах. Нанесение на нержавеющую сталь и алюминий. Продукт не следует использовать на поверхностях из титана и медных сплавов, если важен внешний вид детали.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Наносить на инструмент во время его работы.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

Основа

|  | Минеральное масло с противозадирными присадками |
| --- | --- |
| Цвет | Светло-желтый |
| Запах | Слабый |

Плотность, при 25(C, г/мл

NFT 60 101/ISO 3675/DIN 51 757

1

Вязкость, при 20(C, мм/сек

NFT 60 100/ISO 3104.3105

| DIN 51 562 | 175 |
| --- | --- |

Точка вспышки, (C

| NFT 60 118/DIN/ISO 2592 | нет |
| --- | --- |

Температура застывания, (C

NFT 60 105/DIN/ISO 3016

-35

| Характеристики |
| --- |
|  | Испытание под нагрузкой - 4 шара IP 239/NFE 48 617/ DIN 51 359-5 Испытание сварного шва, Н |

5 000