Алюминиевая антизадирная паста

ОПИСАНИЕ

Loctite 8150 – антизадирная паста для резьбовых соединений, подверженных воздействию высоких температур, предотвращающая заклинивание и коррозию.

ПРИМЕНЕНИЕ

Продукт предотвращает заклинивание и заедание соединений подверженных воздействию высоких температур, например, выхлопные трубы ДВС, фитинги, масляные и газовые горелки. Продукт может использоваться для смазки кривошипных механизмов.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Поверхности должны чистыми; на них не должно быть окалины, окиси и смазки.

Возможно использование очистителей Локтайт 7063 или 7070.

Для смазки подвижных частей на их поверхность кистью наносится тонкий слой продукта.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА

| Основа | Минеральное масло, графит алюминия или медь |
| --- | --- |
| Цвет | Серый |
| Запах | Слабый |

Плотность,  20(C   г/мл

| NFT 30 020/ISO 2811/DIN 51 757 | 1 |
| --- | --- |

Консистенция NGLI class

| NFT 60 162/DIN 51 818 | 0 |
| --- | --- |

Пенетрация (0,1мм)

при 25(C и 60 циклах

NFT 60 132/DIN/ISO 2137/IP 50

355/385

Температура каплепадения, (C

NFT 60 102/DIN/ISO 2176/

IP 132

|  | Нет |
| --- | --- |
| Характеристики |
|  | Окисление по Хаффману (100ч) ASTM D942, psi |

| <5 |
| --- |
| Коррозия меди 3 ч при 100(C ASTM D4048/NFM 07 015/ ISO 2160/IP 112 | 1a |
| Испытания под нагрузкой - 4 шара IP239/NFE 48 617/ DIN 51 350-5/ Испытание сварного шва, Н Износ 1ч/400Н, мм |

4 900

0,93

Рекомендуемый интервал рабочих температур, (C

От -30 до +900

Усилие демонтажа, Н/м SECLF 216/MIL A 907 E80 (Показатель «On-torque» 80Н/м) через 24 ч старения при 450(C Мягкая сталь через 24 ч старения при 750(C Нержавеющая сталь

85

100