Аэрозоль для защиты металла

ОПИСАНИЕ

Loctite 8202 – жидкость на основе минерального масла низкой вязкости, которая защищает недоступные поверхности от коррозии. В состав этого продукта не входит силикон, кислота и хлористые растворители.

ПРИМЕНЕНИЕ

Не сохнущий продукт используется для защиты обработанных деталей, инструмента, форм и оборудования при их хранении внутри помещения.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Энергично потрясите баллончик

Распылите на чистые детали с расстояния 20–30 см,  для образования однородной пленки.

СВОЙСТВА ПРОДУКТА

| Основа | Минеральное масло |
| --- | --- |
| Цвет | Желтый |
| Запах | Слабый |

Плотность, при 25єC, г/мл

NFT 60 101/ISO 675/DIN 51 757

0,8

Вязкость, при  20єC, ммІ/сек

NFT 60 100/ISO 3104.3105

DIN 51 562

12

Точка вспышки, єC

NFT 60 118/DIN/ISO 2592

--

Вязкость базового масла, при 40єC, NFT 60 100/DIN 51562, ммІ/сек

|  | 2.4 |
| --- | --- |
| ХАРАКТЕПИСТИКИ АЭРОЗОЛЯ |

Газ - вытеснитель,

Вес, %

CO2

| 3 |
| --- |
| ХАРАКТЕРИСИТКИ |
|  | Коррозия на меди, 3ч при 100єC ASTM D4048/NFM 07 015/ ISO 2160/IP 112 | 1a |
| Соляной туман (5%, 35єC) NFX 41002 (Ri NFT 30 071/ISO 4628) |

0  -   24ч	Ri 0

24  -   48ч	Ri 1

48  -   72ч	Ri 2

72  -   96ч	Ri 3

96  - 120ч	Ri 4

через 120ч Ri 5

Рекомендуемая рабочая температура, єC

от -30 до +50