Макропласт УК 8433

Двухкомпонентное защитное покрытие на основе полиуретана, не содержащий растворителей

Описание продукта

Макропласт УК 8433 является двухкомпонентным свободным от растворителя защитным покрытием на основе полиуретана. Смола (А) основывается на гидроксильных органических соединениях, а отвердитель (Б) на изоцианатах. Твердый эластичный адгезив получается путем химической реакции после смешивания обоих компонентов в соотношении 100:33. Продукт фактически не меняет своего объема после отверждения.

Область применения

Макропласт УК 8433 используется как защитное покрытие, например для оцинкованных литейных труб.

Технические данные

|  | Смола УК 8433 | Отвердитель УК 5400 | Метод измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| Цвет | черный | коричневый |  |
| Консистенция | тиксотропная | низкоплотная жидкость |  |
| Плотность (20º С) | 1,55 0,05 г/см3 | 1,22 0,05 г/см3 |  |
| Вязкость (Брукфильд RVT, 20С)* | 45.000 5.000 мПа/сек | 250 100 мПа/сек | M-10 |
| Соотношение при смешивании (частей) | по весу - 100 по объему – 100 | 33 43 |  |
|  | Смесь (Компонент А+Б) |  |
| Консистенция | жидкость |  |
| Вязкость (Брукфильд RVT, 25С) | 10.000 ± 2.000 мПа/сек |  | M-11 |
| Время жизни в готовой смеси (266 г, 25С)* | 90± 10с |  | M-20 |
| Время окончательной полимеризации (23’С) | 1 день |  |  |
| Твердость по Шору (20ºС) | 80-90 | ISO 868 |  |
| Диапазон температур при эксплуатации | от -40С до 80С |  |
| при кратковременном воздействии (до 1 ч) | 150С |  |

Все технические характеристики получены в результате опытов, проведенных компанией Хенкель. Данные помеченные * являются специфическими.

Переработка и методы нанесения

Предварительная информация

Перед нанесением следует прочитать Листки Безопасности в качестве информации о мерах предосторожности и рекомендаций по безопасности. Необходимо соблюдать стандартные  меры предосторожности, принятые при работе с химическими продуктами, освобожденными от специальной маркировки.

Подготовка поверхностей соединения

Субстраты должны быть сухими, очищенными от пыли, масел, жира и загрязнений. Использование праймера увеличивает адгезию к металлическим поверхностям и/или время жизни соединения. С поверхности пластиковых листов необходимо удалить антиадгезионные составы. Прочность улучшается в случае шерохования поверхности перед нанесением адгезива.

Смешивание и нанесение

Смола и отвердитель смешиваются незадолго до использования в указанном соотношении до однородной массы. Время жизни в готовой смеси покрытия ограничено. По истечении данного периода смесь становится желеобразной и не может больше использоваться. Время жизни адгезива зависит от количества и температуры смешиваемой порции. С увеличением количества или температуры уменьшается время жизни. Наоборот, низкие температуры продлевают время жизни. При передозировке отвердителя покрытие становится хрупким, а вязкость смеси снижается. Из-за короткого времени жизни в готовой смеси, Макропласт УК 8433 обрабатывается лишь машинным способом с двухкомпонентными  устройствами обработки.

Компоненты адгезива не должны вступать в контакт с влагой до и в процессе нанесения, т.к. влага будет реагировать с изоцианатом, что приведет к образованию пузырей и пены. Таким образом, следует держать емкости плотно закрытыми и защищенными от влаги.

Отверждение

Макропласт УК 8433 может отверждаться при температурах от 15ºС  и до повышенных температур (до 60ºС). Время отверждения может быть значительно сокращено за счет увеличения температуры или использования ускорителей. Добавление ускорителей соответственно сократит и время нанесения (время жизни в готовой смеси, открытое время), что должно несомненно быть принять во внимание.

Очистка

Свежий, не затвердевший материал (очистка оборудования для  нанесения, загрязнение субстрата и т.д.) может быть удален очистителем марки Макропласт Б 8030; затвердевший адгезив может быть удален только механически.

Хранение

Хранить тщательно закрытым, предохранять от влаги

Смола:

Морозостойкий:				нет

Рекомендуемая температура хранения:	15С до 25С

Срок хранения:				12 месяцев в оригинальной упаковке

Отвердитель:

Морозостойкий:				да

Рекомендуемая температура хранения:	15С до 25С (не < 10С и не > 50С)

Срок хранения:				12 месяцев в оригинальной упаковке

Упаковка

Смола:

Бочка	250 кг

Контейнер                                                      1000 кг

Отвердитель:

бочка                                                              250  кг;

контейнер                                                      1250 кг

Указание опасности/

меры безопасности/транспортировка

см. листки безопасности (MSDS)

Вышеуказанные данные, в особенности предложения по использованию и применению нашего продукта, основываются на наших знаниях и опыте. В связи с применением самых различных материалов и лежащих вне нашей области влияния условий работы, мы рекомендуем в каждом конкретном случае проводить достаточное количество испытаний продукта, чтобы установить его пригодность для планируемых способов и целей обработки. Основанием нашей правовой ответственности не могут служить ни эти указания, ни устная консультация, если только нам не будет поставлено в вину преднамеренный умысел или грубая  небрежность

СЕ 02/05/01