Самоклеющиеся, формируемые горячим воздухом шумопоглощающие маты для пола.

Основа: Битум/ полимеры

Характеристика:

Terodem-SP 300 – тяжелые самоклеющиеся битумные маты на основе высокоценных полимер-модифицированных битумов и специальных наполнителей. Из-за хорошей гибкости маты приклеиваются к изогнутым поверхностям при комнатной температуре. При нагревании можно покрывать тонкие гофрированные поверхности. Маты самоклеющиеся с клеевым слоем, не содержащим растворитель, на основе особого акрилат-кополимера. Клеевая сторона защищена материалом (силиконовая бумага) и верхняя сторона запаяна (антиблокировочный слой) в целях защиты от влияния транспортировки и хранения.

Применение:

Terodem-SP 300 применяется для шумоизоляции, например, для поглощения шума на днище автомобиля в салоне и багажнике.

Технические характеристики:

Цвет:							черный

Размер мата:						500 x 500 мм.

1.000 x 500 мм

Толщина мата:					2,6 + 0,2 мм

Вес:							5,15 + 0,2 кг/м2

Фиксация:						самоклеющиеся

Способ применения:

Перед началом работ требуется ознакомиться с мерами предосторожности и предписаниями об их соблюдении. При отсутствии указаний соблюдать общие меры предосторожности при  работе с химическими изделиями.

1. Подготовка:

Оклеиваемые поверхности должны быть чистыми, обезжиренными и сухими. Для очистки применяется очиститель+разбавитель FL.

2. Обработка:

На бумажной стороне Terodem-Platte размечается желаемый размер и форма мата и окончательно отрезается. Затем снимается защитная бумага и Terodem - SP прижимается клеевой стороной к основе. Осторожное нагревание до 100°C (например, промышленный фен) улучшает подгонку на неровных поверхностях. При мелкой гофровке материал, сразу после нагревания, вдавливается с помощью неострого подручного инструмента в углубления.

Хранение:

Морозоопасность:					да, становится ломким

Рекомендуемая температура хранения:		15°C до 25°C

Допустимый срок хранения:			6 месяцев

Упаковка:

Коробка	4 мата (500 x 500 мм)		Art.-Nr. 145.28 R

Коробка	4 мата (1.000 x 500 мм)		Art.-Nr. 134.29 X

Меры предосторожности/правила предосторожности

См. лист мер предосторожности

Указание!

Вышеуказанные данные, в частности предложения по обработке и применению наших продуктов, основываются на наших знаниях и опыте. Из-за различия материалов и условий труда в областях вне нашего влияния мы рекомендуем в каждом случае проводить собственные испытания, пригодности наших продуктов для целевого применения и обработки.

При таком применении гарантия может носить только характер  устных консультаций, и нужно иметь ввиду, что пренебрежение или грубые ошибки ведут к потерям.

С появлением этого технического листа данных  все ранее изданные теряют силу.

REG. NR 39 084-02

# Text boxes

Шумопоглощающие маты для пола.

Основа: битум/полимеры.

# Terodem-SP 300

Техническая информация

Дата написания: