Terolan-hell (светлый)

----------------

Техническая характеристика

Сильный кузовной герметик для герметизации швов, не ломкий

Основа: Искусственный каучук

Характеристика:

Terolan-hell герметик, содержащий растворитель, на основе каучука. Сочетание растворителя и каучука позволяет продукту быстро образовывать верхний слой ок. 15-30 мин. Сразу после нанесения возможна сушка в печи при max. 90°C, которая не приведет к образованию пузырей. После отверждения возможна окраска 2-компонентными красками. Напротив, красками с содержанием искусственных смол окрашивается сразу. После просыхания лакирование темными лаками, так как светлые могут пожелтеть. От ускоренной сушки стоит воздержаться из-за образования пузырей. Terolan-hell имеет хорошую адгезию как на сыром, крашеном металле.

Область применения:

Terolan-hell применяется для герметизации стыков и швов в тех областях, где возможно коррозийное влияние. Основная область применения на предприятиях грузового автомобилестроения (ремонта), для герметизации швов на днище автомобиля, в подкапотном пространстве

Технические характеристики:

Цвет:							бежевый

Запах:						бензина

Консистенция:		пастообразная

Плотность (20°C):		ок. 1,33 г/см3

Содержание твердых частиц:		ок. 73%

Устойчивость:		очень хорошая, пропускание

Заглаживаемость:		хорошая, с очистителем+разбавителем FL

Образование пленки:		3-5 мин

(Нормальные условия DIN 50014:		23°C, 50 % мм рт/ст)

Просыхание:		24 - 48 часов

Толщина слоя:		3 мм

(Нормальные условия DIN 50014:		23°C, 50 % мм рт/ст)

Изменение объема:		ок. 35%

Устойчивость к старению:		хорошая

Температура применения:		-30°C до +80°C

краткосрочно (до 1 часа):		120°C

Обработка:

Контактные поверхности должны быть сухими, чистыми и обезжиренными. Terolan-hell может абсорбировать незначительные капельки масла. При нанесении Terolan-hell из картуша ниппель картуша отрезать, навинтить дозатор и косо срезать до нужного диаметра. Картуши вкладываются в пистолеты Teroson-Hand, Staku- или Teleskop-Pistole Power-Line и распылитель направляется на шов, так чтобы герметик при впрыскивании проник в шов и заполнил его. Начатый картуш с навинченной головкой дозатора сохраняется некоторое время, если выдавить ок. 10 мм материала и оставить затвердеть, при последующем использовании затвердевший материал просто отрезается и выбрасывается, после этого выдавливается свежий герметик/сопло закрывается пробкой из Terostat-II, -VII или –IX. При необходимости заглаживания, кистью или шпателем, соответственно, это нужно провести как можно быстрее из-за быстрого образования верхней пленки.

Хранение:

Морозоопасность:			нет

Рекомендуемая

температура хранения:		10°C до 20°C

Срок хранения:			12 месяцев

Упаковка:

Картуш 310 мл,		 	Art.-Nr.128.60 D

Меры предосторожности/правила предосторожности

См. лист мер предосторожности

Транспортная характеристика