Teroson

Terostat-8521

("Теростат-8521")

Информационный листок технических данных _________________По состоянию на 9 августа 1995 года

Грунтовочный состав на основе полиуретана черного цвета для улучшения адгезии клеев/ герметиков, наносимых на окрашенные поверхности.

Характеристики:

Области применения:

Terostat-8521 - грунтовочный состав черного цвета, содержащая растворитель подвижная жидкость на полиуретановой основе. Материал обладает хорошей кроющей способностью и стойкостью к воздействию УФ - излучения. Не содержит хлорпроизводных углеводородов и ароматических растворителей.

Terostat-8521 используется в качестве активатора адгезии при непосредственном нанесении на окрашенные поверхности клеев/ герметиков на полиуретановой основе групп 1К и 2К, например, таких составов, как Terostat-8590, -8593. -8690 и -8690. Данный грунтовочный состав также может использоваться для улучшения адгезии клеев/ герметиков на полиуретановой основе при их нанесении прочих клеев/ герметиков на окрашенные и пластмассовые поверхности (при этом рекомендуется проведение предварительных испытаний).

Технические данные:

Применение:

Цвет-

Запах:

черный

кетонов

подвижная жидкость

приблизительно 0,97 г/см3

приблизительно 30 %

приблизительно 12с

20°С

Ø4мм

50 мкм во влажном состоянии

от 0,5 до 5 мин. (в зависимости от толщины наносимого слоя)

до 6 часов

от 15ºС до 25ºС

от - 40ºС до 90ºС

120ºС

Консистенция:

Плотность:

Содержание твердой фазы:

Время истечения по DIN 53211:

Температура:

Сопло:

Оптимальная толщина  покрытия:

Время высыхания:

Срок годности вскрытого грунтовочного состава:

Температура нанесения:

Интервал эксплуатационных температур покрытия:

Кратковременное температур-ное воздействие (до 1часа)

Предварительные замечания:

Перед нанесением необходимо внимательно ознакомиться с Информационным Листком по безопасности материалов, в котором описаны меры предосторожности и рекомендации по безопасному применению. В отношении химических реагентов, не требующих обязательной маркировки также необходимо соблюдение соответствующих мер предосторожности.

1. Очистка Поверхности подоснов должны быть сухими, свободными от масла, пыли и иных загрязнений или посторонних включений, которые могут ухудшить адгезию. В случае необходимости поверхности следует обезжирить растворителем Terostat-8550.

2. Подготовка подосновы Перед применением вручную энергично встряхивать алюминиевую емкость в течение не менее 2 минут. Внутри емкости содержатся стальные шарики для облегчения перемешивания. После 2-3 встряхиваний шарики должны свободно начать перемещаться внутри емкости.

3. Нанесение

Для предотвращения осаждения твердой фазы емкость необходимо встряхивать некоторое время перед каждым повторным использованием. Возможно также установить емкость после встряхивания в виброблок. Наиболее целесообразным признан наклонный вариант установки.

Terostat-8521 может наноситься тонким равномерным слоем с помощью войлочного валика, кистью или методом аэрозольного распыления. Неравномерное нанесение может существенно увеличить время высыхания состава и вызвать повышенную концентрацию паров растворителя. Категорически не рекомендуется повторное нанесение состава на один и тот же участок, поскольку частично высохший грунтовочный состав при этом будет размягчен, что, в свою очередь, приведет как к ухудшению внешнего вида покрытия, так и степени адгезии.

Внимание:      Поскольку Terostat-8521 является реакционноспособным материалом, содержащим растворитель, его категорически запрещается наносить непосредственно из 500 мл - флакона. Вместо этого состав сразу после встряхивания необходимо перелить в более мелкие герметичные емкости. Наш опыт свидетельствует о необходимости следующих рекомендаций:

— флаконы с грунтовочными составом, оставленные открытыми более 2 часов, непригодны для дальнейшего применения;

— если флакон с составом открывался более 10 раз он также непригоден для дальнейшего использования;

— явно загустевший грунтовочный состав испорчен и не должен использоваться.

Хранение:

Упаковка:

Морозоустойчивость:

Рекомендуемая температура хранения:

Срок хранения:

Алюминиевый флакон Алюминиевый флакон Алюминиевый флакон

средство не морозоустойчиво

от15°Сдо25°С

6 месяцев в оригинальной упаковке

100мл 250мл 500мл

Опасность для здоровья/ Рекомендации по безопасности/

Транспортные нормативы

см. Информационный Листок по безопасности препаратов

Указанные ранее данные основываются на наших практических знаниях и опыте. Из-за различных материалов и не зависящих от нас условий работы мы рекомендуем в каждом случае проводить собственные испытания. Правовая ответственность не исходит ни из этих указаний, ни из устной консультации, т.е. смысл консультаций подтверждается нами исключительно письменно.

GI 09.08.