Terostat-8590

Описание продукта

Отверждающийся под воздействием влажности однокомпонентный герметик для вклейки стекол  готовность через 2 час.

Основа: Полиуретан

Характеристика:

Terostat-8590 однокомпонентный герметик, наносимый прямо на стекло, на основе полиуретана, который под воздействием влажности воздуха превращается в резиново-эластичный материал. Время отверждения зависит от влажности воздуха, температуры, а также от толщины шва. При повышении температуры и влажности это время может сокращаться, низкие температуры, как и незначительная влажность воздуха, влияют напротив замедляюще. Высокая удерживающая способность обеспечивается при любой влажности и температуре. Герметик отличается следующими свойствами:

·	Очень хорошая стойкость

·	Хорошая удерживающая способность("position tack") сразу после вклейки стекла, что означает отсутствие оползней (соскальзываний) стекол (выгодно при больших и тяжелых стеклах)

·	Отличная адгезия на стекле, стекле с керамическим покрытием (с праймером для стекла Terostat 8511)и на окрашенных поверхностях (с праймером Terostat-8521)

·	Хорошая адгезия на остаточных материалах

·	Высокая скорость отверждения

·	Высокая устойчивость к ультрафиолетовому излучению

·	Высокий предел прочности, даже при износе (старении)

Применение:

Вклейка ветровых, задних и боковых стекол кузова автомобиля (легкового, грузового, кабины трактора/автопогрузчика, подвижного состава) в автобусо- и вагоностроении.

Технические характеристики:

1.	Terostat-8590 (клей-герметик)

Цвет:				черный

Запах:				слабый

Консистенция:			пастообразная, устойчивая

Плотность:			ок. 1,2 г/см3

Содержание твердых частиц:	100%

Характер отверждения:	полимеризуется под воздействием влажности

Время образования пленки:	ок. 30 мин

(Стандарт DIN 50014 нормальный климат	23°C, 50 % влажность)

Скорость отверждения:	ок. 4 мм/сутки

(Стандарт DIN 50014 нормальный климат	23°C, 50 % влажность)

Твердость по Шору DIN 53505:	ок 50

Предел прочности DIN 53504:	ок. 7,5 МПа

Величина напряжения DIN 53504:	ок. 2 МПа при 100% растяжении

Относительное удлинение при разрыве DIN 53504:	ок. 350-500%

Предел прочности при разрыве:	ок. 6,5 N/mm

Предел прочности при растяжении и сдвиге: ок. 2 МПа через 24 часа DIN 50014

(Крепость слоя 5 мм, при 5-6 МПа (входные данные) прилипание при DIN EN 1465)

Изменение объема (DIN 52451): 	< 1 %

Время вклейки стекла: макс. 30 мин.*

Температура нанесения: 5°C до 35°C

Диапазон рабочих температур:	- 40°C до 90°C

Кратковременно (до 1 часа):	130°C

* время от начала нанесения материала до наложения стекла

2.	Terostat-Праймер-8511 и 8521

Цвет:				черный

Плотность:			ок. 1,05 г/см3

Содержание твердых частиц:	ок. 39%

Оптимальная толщина слоя:	0,05 мм в сыром виде

Время выветривания:		ок. 15 мин.

Активность праймера:		до 6 часов после нанесения

Способ применения:

1.	Очистка

Склеиваемые поверхности должны быть сухими,  очищенными от масла, пыли, жиров и других остатков загрязнения. Стекло или керамическое покрытие очистить при помощи очистителя-растворителя Reiniger+Verdunner FL, включая окрашенные поверхности.

Нанесение Праймера

Праймер наносится на чистое стекло, керамику и окрашенные поверхности тонким равномерным слоем (ок. 0,05 мм толщина сырой пленки). При этом применяется аппликатор. Поверхности, обработанные праймером должны подсохнуть в течении ок. 15 мин перед нанесением герметика.

2.	Нанесение:

Нанесение производится с помощью ручных механических или пневматических пистолетов Из пистолетов производства Teroson рекомендуется использовать следующие:

- Teleskop-Pistole Power-Line		Art.-Nr. 141.84 S

- Teroson-Staku-Ручной пистолет	Art.-Nr. 167.65 Y

(При использовании пистолета Teleskop-Pistole Power-Line требуется давление в среднем 8 бар).

Заключение:

Terostat-8590 проверен Объединением Технадзора. Соответствующее заключение представлено Объединением Технадзора – Зюдвест :

Хранение:

Морозоопасность 			нет

Рекомендуемая

температура хранения:		10°C до 25°C

Срок хранения:			12 месяцев в оригинальной упаковке

Упаковка:

Картуш 310 мл			(DK/UHV)

Меры предосторожности/правила предосторожности

См. лист мер предосторожности

Транспортная характеристика

Указание!

Вышеуказанные данные, в частности предложения по обработке и применению наших продуктов, основываются на наших знаниях и опыте. Из-за различия материалов и условий труда в областях вне нашего влияния мы рекомендуем в каждом случае проводить собственные испытания, пригодности наших продуктов для целевого применения и обработки.

При таком применении гарантия может носить только характер  устных консультаций, и нужно иметь в виду, что пренебрежение или грубые ошибки ведут к потерям.

С появлением этого технического листа данных  все ранее изданные теряют силу.

REG. NR 39 084-02

Deutschland:		Henkel Teroson GmbH

Postfach 10 56 20	D-69046 Heidelberg

Hans-Bunte-Strasse 4	D-69123 Heidelberg

Telefon (06221) 704-0	Telefax	(06221) 704-698

Osterreich:		Henkel-Klebetechnik Ges.mbH.

Erdbergstrasse 29	A-1030 Wien

Telefon	(01) 7 11 04-0	Telex	13 31 01

Telefax	(0222) 7 11 04-659

Schweiz:		Andreґ Koch AG

Grossherweg 9		CH-8902 Urdorf/Zurich

Telefon	(01) 7 34 57 11	Telefax	(01) 7 34 57 44