Terostat-II

---------------

Техническая характеристика

Пластичная лента-герметик для промышленных и ручных работ

Основа: Синтетический каучук

Характеристика:

Terostat-II - пластичная самоклеющаяся многоцелевая лента-герметик, не содержащая растворитель, на основе синтетического каучука. Она содержит антикоррозийные составляющие и может покрываться стандартными масляными лаками и синтетическими смоляными лаками. Материал устойчив к воде и старению. По своим клеевым качества может применяться на всех чистых и сухих металлических поверхностях, демонстрирует прекрасную совместимость с различными материалами. Terostat-VII применяется для герметизации перекрытий в качестве соединительного герметика. При этом детали должны быть дополнительно механически зафиксированы, напр. скобками, винтами, клепками и т.п.

Применение:

Terostat-II применяется в автомобилестроении.

Технические характеристики:

Цвет:				серый

Запах:					нет

Консистенция:			пластичная

Плотность (23°C):		ок. 1,4 г/см3

Адгезия:		низкая

Окрашиваемость:	нормальная

Температура применения:	-25°C до 75°C

кратковременно (до 1 часа):	150°C

Обработка / предварительные замечания:

Перед началом обработки требуется, ознакомиться с мерами предосторожности и предписаниями об их соблюдении. При отсутствии указаний соблюдать общие меры предосторожности при работе с химическими изделиями.

Обработка:

Кусок Terostat-II соответствующей длины отмотать от бобины, наложить на стык и прижать. При этом выгоднее, чтобы защитная бумага (пленка) отделялась не при отматывании от бобины, а после наложения и сдавливания, чтобы избежать нежелательного расхода. По окончании накладывается перекрестно и фиксируется.

Очистка

Лишний герметик просто покрывается куском Terostat-II.

Хранение:Морозоопасность			нет

Рекомендуемая температура хранения	10°C до 25°C

Срок хранения			12 месяцев

Упаковка:	Коробка с 4 бобинами (40 м) 20 x 2 мм 	Art.-Nr.119.92K (D)

Маленькая бобина (30 м) 25 x 2 мм		Art.-Nr. 118.06 H (D)

Меры предосторожности/правила предосторожности

См. лист мер предосторожности

Транспортная характеристика

Указание!

Вышеуказанные данные, в частности предложения по обработке и применению наших продуктов, основываются на наших знаниях и опыте. Из-за различия материалов и условий труда в областях вне нашего влияния мы рекомендуем в каждом случае проводить собственные испытания, пригодности наших продуктов для целевого применения и обработки.

При таком применении гарантия может носить только характер устных консультаций, и нужно иметь ввиду, что пренебрежение или грубые ошибки ведут к потерям.

С появлением этого технического листа данных все ранее изданные теряют силу.