Распыляемое антикоррозийное покрытие.  Основа: Водяная дисперсия синтетической смолы.

# Характеристики

# Теротекс –218 является покрытием на  основе водной дисперсии синтетической смолы, которое наносится с помощью распыления вакуумным оборудованием. Материал может высыхать при комнатной температуре или подвергаться сушке при температуре 70˚С. Время высыхания сильно зависит от толщины слоя, температуры и влажности воздуха. Хорошая вентиляция сокращает время высыхания.

# Высохший слой показывает хрошую адгезию к днищам из сырого металла, окрашенных металлических листов  на основе эпоксидной смолы, алюминия и дерева. Покрытие также хорошо защищает от мелких камней, которые ударяются о днище.

## Область применения

Теротекс-218 в основном используется в качестве защитных покрытий для днищ при производстве железнодорожных вагонов, фургонов и домов на колесах. Материал также применяется для обеспечения звукоизоляции кабин, кузовов, тонкостенного листового металла, пластика.

Технические характеристики.

| Свойство | Величина | Метод |
| --- | --- | --- |
| Цвет | В сыром состоянии: синеватый В сухом состоянии: темно-серый |  |
| Запах | аминов |  |
| Плотность | Прибл. 1,34 г/см3 |  |
| Консистенция | Повышенной вязкости |  |
| Содержание твердых веществ: | Прибл. 67% |  |
| Вязкость (оборудование РЕО-СТВ, система измерения – ротор 30, скорость 200 об. в мин) | 2,36-2,63 Па сек |  |
| Устойчивость к усадке | 2 мм во влажном состоянии |  |
| Потребление на 1 мм сухой пленки: | 1,65 кг/м2 |  |
| Сохнущая поверхность | 2-4 часа |  |
| Абсолютно сухая поверхность: | 20-48 часов |  |
| Температура нанесения | +10 - 25˚С |  |
| Диапазон рабочих температур: Кратковременно (1 час) | -35 до +80˚С +100˚С |  |

Применение

##### Предварительные замечания

Перед применением необходимо прочитать Листок безопасности для информации относительно предупредительных мер и рекомендаций по безопасности. Помимо этого, для химических изделий, освобожденных от обязательной маркировки, необходимо соблюдать меры предосторожности, принятые для химических продуктов.

### Предварительная обработка

Так как водные дисперсии подобные Теротексу-218 не соединяются с жирными поверхностями или поверхностями, содержащими восковые компоненты, в данных случаях необходима предварительная обработка поверхности.

###### Это может быть достигнуто путем использования моющих систем высокого давления при температуре         80 град.С с дополнительным использованием холодного очистителя. Пожалуйста, следуйте инструкциям, которые предоставляют производители оборудования или материала. Растворители, такие как ацетон, могут также использоваться для очистки.

##### Нанесение

Теротекс-218 может наноситься с помощью кисти, валика, шпателя. Так же может наноситься путем вакуумного распыления при давлении 80-100 бар. За один рабочий такт образуется влажная пленка толщиной 2 мм. Все распылительное оборудование должно быть изготовлено из нержавеющей стали, включая насосы, для того чтобы исключить возможность образования коррозии и ржавчины на оборудовании.

###### Сушка

Теротекс-218 сохнет естественным путем благодаря процессу испарения воды Сушка протекает при комнатной температуре, либо она может быть ускорена путем повышения температуры до 70 град.С. При более высокой температуре может наблюдаться образование пузырьков.Хорошая вентиляция необходима для удаления испарившейся воды с поверхности. По мере процесса высыхания цвет может меняться от синеватого до темно серого, таким образом при необходимости степень полимеризации может быть определена по цвету.Если влажность воздуха высокая, высыхание может сильно затягиваться, либо прекратиться совсем (при влажности воздуха близкой к 100 %). В таких случаях возможна только горячая сушка.

###### Окраска

Абсолютно сухой слой может быть окрашен. Из-за наличия на рынке большого количества красителей, рекомендуется проведение предварительных тестов.

###### Очистка

Все оборудование и загрязненные компоненты могут быть очищены водой немедленно после применения Теротекс-218. После полимеризации Теротекс-218 может быть удален только механически.

Если распылительные писолеты не были немедленно очищены, рекомендуется поместить их в безвоздушное пространство, например, непосредственно в воду.

Хранение

Морозоустойчивость                                             нет

Рекомендуемые температуры хранения              +15 - +20 град.С

Срок хранения                                                       12 месяцев

Упаковка

Бидон 			30 кг

Бочка			250 кг

* Возможна фасовка по требованию

Опасность/Рекомендации по безопасности/

Обозначения при транспортировании       см. Лист гигиенической безопасности..

1,00

Фактор

потерь

при 200 Гц

0,10

0,01

Температура ˚С

GI 29-09-94