Terotex-Record 2000

------------------------------

Техническая характеристика

Износоустойчивое покрытие для защиты днища, защиты от щебня, устранения шума

Основа: Каучук / Смола

Характеристика:

Terotex-Record 2000 покрытие, содержащее растворитель, не содержащее битум, на основе каучука/смолы. После высыхания образует стойкое антикоррозийное покрытие с высокой устойчивостью к старению, которое не становится хрупким при низких температурах. Высохший слой имеет хорошую адгезию на окрашенных и неокрашенных основах, на ПВХ. Окрашивание возможно, если лак напыляется тонким слоем в два приема.

Область применения:

Terotex-Record 2000 применяется для антикоррозийных обработки днища, колесных арок, спойлерах и т.д., как защита от щебня. Материал обладает хорошей адгезией на окрашенных и неокрашенных поверхностях, поэтому возможно его применение на новых деталях. Terotex-Record 2000 применяется также для поглощения шума и для герметизации ремонтируемых деталей, сварных швов и соединений.

Технические данные:

Цвет:				черный

Запах:			бензина

Консистенция:		жидко-тягучая

Плотность:			0,97 г/см3

Содержание твердых частиц:		ок. 46%

Устойчивость:			хорошая

Толщина влажного слоя:		1,5 мм

Высыхание:			2-4 часа

Полное высыхание:		24-48 часа

Температура применения:	10°C до 25°C

Износоустойчивость:	очень высокая

Температура применения:		-25°C до 80°C

краткосрочно (до 1 часа):		100°C

Обработка / предварительные замечания:

Перед началом обработки требуется, ознакомиться с мерами предосторожности и предписаниями об их соблюдении. При отсутствии указаний соблюдать общие меры предосторожности при  работе с химическими изделиями.

Подготовка

Поверхности, предназначенные для покрытия Terotex-Record 2000, предварительно хорошо очистить, удалить ржавчину. Поверхности должны быть сухими и свободными от жира, грязи и пыли. На новых автомобилях защитный воск снимается паром. На старых автомобилях удалить ржавчину жесткой щеткой.

Обработка:

Terotex-Record 2000 наносится с помощью Teroson-UBS-Pistole из баллона емкостью 1 литр; рабочее давление 4-5 бар. Содержимое баллона перед употреблением хорошо встряхнуть. Начатую емкость не оставлять открытой, так на поверхности материала образуется пленка. Толщина наносимого слоя 1,5 мм. Распыление проводится перекрестно. После нанесения при благоприятных погодных условиях автомобиль готов к эксплуатации через 2-4 часа. Окончательное высыхание через 24-48 часов.

Внимание!

Не наносить на шарниры, мотор, коробку передач, карданный вал, выхлопную систему, катализатор, тормозную систему. Пистолет Teroson-UBS-Pistole после использования продуть, емкость и трубку заполнить очистителем+растворителем Reiniger+Verdьnner FL и так оставить до следующего использования. (Изучите инструкцию пистолета!).

Очистка

Распылитель очистить бензином или очистителем Reiniger+Verdьnner FL

Хранение

Морозоопасность			нет

Рекомендуемая температура хранения	10°C до 20°C

Срок хранения			12 месяцев

Упаковка

Баллончик	1 литр			Art.-Nr. 122.48 N 	(D/GB/F/NL)

Указание!

Вышеуказанные данные, в частности предложения по обработке и применению наших продуктов, основываются на наших знаниях и опыте. Из-за различия материалов и условий труда в областях вне нашего влияния мы рекомендуем в каждом случае проводить собственные испытания, пригодности наших продуктов для целевого применения и обработки.

При таком применении гарантия может носить только характер  устных консультаций, и нужно иметь ввиду, что пренебрежение или грубые ошибки ведут к потерям.

С появлением этого технического листа данных  все ранее изданные теряют силу.

REG. NR 39 084-02