ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ

НИЛОС Праймер СХ

Фасовка:

Продукт	        Вес	Артикул.

НИЛОС Праймер СХ	        735 г		Н 1139

Область применения:

НИЛОС Праймер СХ используется для подготовки металлических поверхностей перед склеиванием резины с металлом с помощью клеев НИЛОС Топгум ТЛ-Т60 и НИЛОС Топгум ТЛ-Т70.

Преимущества:

• не содержит фтористоуглеводородных соединений

• низкий расход

• превосходное склеивание резины с металлом

Описание продукта:

Полимерная основа:	полимерная смесь
Растворители:	1 метокси -2 пропил ацетат (огнеопасен!)
Цвет:	серый
Плотность:	0,95 г/см³
Расход:	примерно. 100 г/м²
Количество слоев:	1 слой на металле
TLV:	270 ppm

Гарантийный срок хранения:

-	1 год в оригинальной упаковке при хранении в соответствии с DIN 7716.

ООО «Луидор»

220021, г. Минск, ул. Центральная, 1а, к.40

(017) 242-83-72, 291-27-44, (029) 613-75-73