ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ

Клей NILOS TL-T60

Фасовка:

Продукт	Вес	Артикул

NILOS TL-T60	0,7 kg	Н 0259-К
NILOS TL-T60	4,9 kg	Н 0416-К
NILOS TL-T60	7,7 kg	Н 0422-К

Область применения:

NILOS TL-T60 – двухкомпонентный клей, не содержащий хлоруглеводородов, для склейки резинотканевых конвейерных лент.

Описание продукта:

Полимерная основа:				Полихлоропреновый каучук (CR)
Растворители:				Этилацетат / Циклогексан (огнеопасен!)
Цвет:				Черный
Плотность:				0,88 г/мл
TLV:				170 ppm

Прочность при отслаивании,DIN 53515:	8,9 Н/мм

Преимущества:

Высокая начальная и конечная прочность склеивания

(	Хорошая химическая и озоновая стойкость

Применим при низких температурах

(	Не содержит хлороуглеводородных соединений

Смешивание:
	Тщательно смешать необходимое количество NILOS TL-T60 с отвердителем  TL-T60 (весовая доля – 6%).

Жизнеспособность клея (*):
	До 2 часов после смешивания двух компонентов (NILOS TL-T60 / отвердитель TL-T60).

Жизнеспособность клея после нанесения и время сушки:

Сухой слой (первый слой):	- минимально. 30 мин., на металле минимально 1 час (*)

Проверка слоя:		- необходимо коснуться тыльной стороной пальца
					(если не липнет, значит полностью высох)

В случае пересыхания необходимо нанести слой повторно.

Число слоев:

На металле, отшерохованной резине и ткани	-	2 слоя
На клеящем слое и невулканизированной резине	-	1 слой

Расход на м²

Один слой NILOS TL-T60/ отвердитель TL-T60:

- на металле или клеящем слое ……………………………примерно 200 г/м²
- на отшерох или невулк резине…………………………….примерно 300 г/м²

- на ткани………………………………………………………..примерно 400 г/м²

Гарантийный срок хранения:

-	2 года в оригинальной упаковке при хранении в соответствии с DIN 7716.

(*)	время высыхания зависит от таких условий, как  температура окружающей среды, влажность воздуха, вентилируемость помещения и т.д.

Указанное время является ориентировочным, и в каждом отдельном случае должно определятся путем проведения необходимого количества испытаний.