ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ

Лента для заделки стыкового шва

НИЛОС ТД 2х100х10000 мм

Описание продукта:

НИЛОС Лента для заделки стыкового шва ТД 2х100х10000 мм имеет износостойкую резиновую черную поверхность, и резиновое основание желтого цвета (клеящий слой), который защищен силиконовой антиадгезионной бумагой. В сочетании с клеями НИЛОС Топгум ТЛ-Т60 и НИЛОС Топгум ТЛ-Т70 лента имеет адгезию к резинотканевым конвейерным лентам.

Область применения:

НИЛОС Лента для заделки стыкового шва ТД 2x100x10000 мм используется для заделки стыковых швов, продольных, поперечных и других пробоев и порезов при ремонте резинотканевых конвейерных лент методом холодной вулканизации.

Механико-физические данные:

Полимер:					DIN ISO 1629			SBR

(Стиролбутадиеновый каучук)

Прочность на разрыв:	(МПа)		DIN 53 504			12-14

Растяжение при разрыве:	%		DIN 53 504			250-300

Твердость:			По Шору А	DIN 53 505			65-70

Эластичность по отскоку:	%		DIN 53 512			37

Прочность по надрыву:	(Н/мм)		DIN 53	507			8-12

Истирание:			мм3		DIN 53 516			125

Плотность:			г/см3		DIN 53 479			1,14

Приведенные выше данные базируются на сопровождаемых измерениях смесей резины и представляют собой статистические данные продукта и не гарантируют точные значения.

Производитель оставляет за собой право незначительной технической модификации продукта. В случае изменения свойств выпускается новый лист технических данных.

Фасовка:

Продукт	       Вес, кг		Длина, м	Артикул

Лента для заделки

стыкового шва

НИЛОС ТД 2х100х10000 мм	 2,6 кг		     10		Н 0102

Гарантийный срок хранения:

- 2 года в оригинальной упаковке при хранении в соответствии с DIN 7716.