ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ

Клей НИЛОС Топгум ТЛ-В

Фасовка:

Продукт	Вес	Артикул

НИЛОС Топгум ТЛ-В	1,0 кг	Н 0273-К

Область применения:

НИЛОС Топгум ТЛ-В – двухкомпонентный клей для склеивания конвейерных лент применяющихся в пищевой промышленности.

Описание продукта:

Полимерная основа:	Полихлоропреновый каучук (CR)
Растворители:	Трихлорэтилен
Цвет:	Белый
Плотность:	1,45 г/мл
TLV:	50 ppm

Преимущества:

Высокая начальная и конечная прочность склеивания

(	Хорошая химическая и озоновая стойкость

Применим при низких температурах

Смешивание:

Тщательно смешать необходимое количество НИЛОС Топгум ТЛ-В с отвердителем ТЛ-В (весовая доля – 7%).

Жизнеспособность клея (*):

До 2 часов после смешивания двух компонентов (НИЛОС Топгум ТЛ-В / отвердитель ТЛ-В).

Жизнеспособность клея после нанесения и время сушки:

Сухой слой (первый слой):	- минимально. 30 мин. (*)

Проверка слоя:		- необходимо коснуться тыльной стороной пальца
					(если липкости нет, значит полностью высох)

В случае пересыхания 2-го слоя необходимо нанести слой повторно.

Благодаря короткому времени схватывания и высокой начальной силе склеивания, НИЛОС Топгум ТЛ-В является высокотехнологичным клеем для склеивания листов резины под давлением.

Число слоев:

На металле, отшерохованной резине и ткани	-	2 слоя
На клеящем слое и невулканизированной резине	-	1 слой

Расход на м²

Один слой НИЛОС Топгум ТЛ-В/отв. ТЛ-В: на отшерохованной резине      примерно 500 г/м²
			                      на ткани                                     примерно 600 г/м²

Гарантийный срок хранения:

-	3 года в оригинальной упаковке при хранении в соответствии с DIN 7716.

(*)	время высыхания зависит от таких условий, как  температура окружающей среды, влажность воздуха, вентилируемость помещения и т.д.

Указанное время является ориентировочным, и в каждом отдельном случае должно определятся путем проведения необходимого количества испытаний.