Инструкция по применению

Клей НИЛОС ТЛ-Т60

Область применения.

Двухкомпонентный клей, не содержащий хлоруглеводородов, для соединений резина-резина, резина-ткань, резина-металл, ткань-ткань.

Инструкция по применению:

Подготовка материала:

• температура окружающей среды и склеиваемых поверхностей от 0˚С до +45˚С.

• избегать прямого солнечного света и температуры ниже точки росы (образования конденсационной влаги). Хранить при температуре не выше + 25 ˚С.

• склеиваемые поверхности должны быть сухими и чистыми (не обезжиривать - зачищать только механически с помощью металлической щетки или шлифмашинки с наждачным кругом).

• резину, ткань необходимо тщательно зачистить так, чтобы не осталось гладких участков, пыль удалить сухим способом.

Приготовление смеси:

Перед нанесением клей НИЛОС ТЛ-Т60 тщательно перемешивать с отвердителем ТЛ-Т60 (6% от веса клея) не менее 3 минут (клей тиксотропный – при длительном хранении густеет). Смесь употребить в течение 2 часов (жизнеспособность клея).

Нанесение клея:

Соединяемые поверхности покрыть равномерно двумя слоями смеси клея НИЛОС ТЛ-Т60 с отвердителем ТЛ-Т60 каждую. Во время высыхания слоев клея ёмкость с клеем держать в закрытом виде (для предотвращения образования клеевой пленки). Первый слой должен высохнуть полностью (минимальное время сушки 30 минут). Второй слой сушить так долго, пока он не достигнет степени слабой липкости (проверка тыльной стороной пальца).  Плоскости, предназначенные к склейке, наложить одна на другую так, чтобы не могли образоваться воздушные пузыри, а затем сильно прикатать или прижать.

После склейки соединение оставить в спокойном положении на срок не менее 4-х часов. Лишь по истечении этого времени соединение можно подвергать нагрузкам.

ООО «Луидор»

220021, г. Минск, ул. Центральная, 1а, к.40

(017) 242-83-72, 291-27-44, (029) 613-75-73