Инструкция по применению

Клей  Nilos TL-T60

Область применения.

Двухкомпонентный клей, не содержащий хлоруглеводородов, для соединений резина-резина, резина-ткань, резина-металл, ткань-ткань.

Инструкция по применению:

Подготовка материала:

• температура окружающей среды и склеиваемых поверхностей от 0˚С до +45˚С.

• избегать прямого солнечного света и температуры ниже точки росы (образования конденсационной влаги)

• склеиваемые поверхности должны быть сухими и чистыми (не обезжиривать - зачищать только механически с помощью металлической щетки или шлифмашинки с лепестковым наждачным кругом).

• металлическую поверхность (при обклейке резиной приводных барабанов, бункеров, другого оборудования) необходимо очистить от ржавчины шлифованием; затем отшероховать – рекомендуемая глубина шерохования мин. 30 мкм. На металл нанести 1 слой праймера Nilos SH. Дать полностью высохнуть (минимум 1 час).

• резину, ткань необходимо тщательно зачистить так, чтобы не осталось гладких участков, пыль удалить сухим способом.

Приготовление смеси:

Перед нанесением клей Nilos TL-Т60 тщательно перемешивать с отвердителем ТL-Т60 (6% от веса клея) не менее 3 минут (клей тиксотропный – при хранении быстро густеет). Смесь употребить в течение 2 часов (жизнеспособность клея).

Нанесение клея:

Соединяемые поверхности покрыть равномерно двумя тонкими слоями смеси клея Nilos TL-T60 с отвердителем TL-T60 каждую. Первый слой должен высохнуть полностью (минимальное время сушки 30 минут, на металле - 1 час). Второй слой сушить 2-3 минуты до достижения степени слабой липкости (проверка тыльной   стороной пальца). Плоскости, предназначенные к склейке, наложить одна на другую так, чтобы не могли образоваться воздушные пузыри, а затем сильно прижать и прибить резиновым молотком. После стыковки поверхности не подвергать нагрузкам в течение 4-х часов. Температуростойкость – до +80 ˚С.

Расход: Праймер Nilos SH – 100 г/м2. Клей Nilos ТL-Т60 – 500 г/м2.

Стоимость, руб без НДС: Праймер Nilos SH (735 г) – 88 510. Клей Nilos ТL-Т60 (700 г) с               отвердителем TL-T60 (40 г) – 31 230.

Также предлагаем клей Loctite 480. Моментальный клей. Подготовка поверхностей та же, что и для Nilos TL-T60. Loctite 480 наносится только на металл. Температуростойкость – до 100 ˚С. Стоимость – 31 020 руб. без НДС / 20 г. Расход: 20 г / 0,3 м2.

ООО «Луидор»

220021, г. Минск, ул. Центральная, 1а, к.40

(017) 242-83-72, 291-27-44, (029) 613-75-73